## Slide 1: Laser Mikrobearbeitung: Physialische Grundlagen
B. Neuenschwander
Bern University of Applied Sciences / Institute for Applied Laser, Photonics and Surface Technologies

## Slide 2: Inhalt
Laserstrahlen
  Ausbreitung
  Pulse
Wechselwirkung
  Zeitskalen
  Landkarte der Laseranwendungen
Ultrakurze Pulse
  Grundlegendes
  Effizienzen
  Skalierung
  Grenzen

## Slide 3: Laser-Strahlung
Laser-Strahlung ist:
  Monochromatisch (schmalbandig)
  Kohärent (in Phase)
Und dadurch:
  Kaum divergent
  Sehr Intensiv
  Kontaktloser Energieüberträger

## Slide 4: Ein Laserstrahl
Waist w0: Engste Stelle bei
z : Koordinate auf Propagationsachse
z0: Rayleigh-Länge (konfokaler Bereich)
  Im Abstand z0 hat der Strahlradius auf
  Die Strahlfläche hat sich also verdoppelt
Für grosse z nähert sich der Strahl seinen Asymptoten an (geometrische Optik):
  Für kleine Winkel gilt:
Begrenzung des Laserstrahls

## Slide 5: Ein Laserstrahl
Ein Laser der Wellenlänge 532nm (grün), der Strahlqualität und mit wird auf den 375'000km entfernten Mond gerichtet.
Halbwinkeldivergenz :
Strahlparameterprodukt:
Ein Laserstrahl wird also charakterisiert durch
  Sein Waistradius
  Seine Wellenlänge
  Seine Strahlqualität
Begrenzung des Laserstrahls

## Slide 6: Fokussierung eines Laserstrahls
Kollimierter Strahl trifft auf eine Linse
Faustformel:
Neben der Brennweite können wir spielen mit:
  Strahldurchmesser

## Slide 7: Fokussierung eines Laserstrahls
Kollimierter Strahl trifft auf eine Linse
Faustformel:
Neben der Brennweite können wir spielen mit:
  Strahldurchmesser
  Strahlqualität

## Slide 8: Fokussierung eines Laserstrahls
Kollimierter Strahl trifft auf eine Linse
Faustformel:
Neben der Brennweite können wir spielen mit:
  Strahldurchmesser
  Strahlqualität
  Wellenlänge l

## Slide 9: Fokussierung eines Laserstrahls
Typisch:
  NIR:
Ein Versuch:

## Slide 10: Laserpulse
Mittlere Leistung (Strich-Punkt Linien):
Mit Laserpulsen (rot) können kurzfristig wesentlich höhere Leistungen erzielt werden.
Die Repetitionsrate bezeichnet die Anzahl Pulse die pro Zeit emitiert werden: Typischerweise liegt die Repetitionsrate zwischen einigen kHz bis einige MHz
Energie pro Puls:
T

## Slide 11: Laserpulse
Als Standard für die Pulsdauer hat sich die Breite auf halber Höhe des Maximum (Full Width Half Max FWHM) etabliert.
Bei bekannter Pulsenergie kann die Maximalleistung abgeschätzt werden: Die effektive Peakleistung hängt von der Pulsform ab
Daraus folgt

## Slide 12: Polarisation
Die Polarisation bezeichnet bei Licht die Schwingungsrichtung des elektrischen Feldes
Die Polarisation kann deshalb in zwei Richtungen (x- und y-) senkrecht zur Ausbreitungsrichtung zerlegt werden
Laser sind häufig linear polarisiert

## Slide 13: Polarisation
Die Reflektivität einer Oberfläche hängt auch von der Polarisation des einfallenden Strahls ab

## Slide 14: Polarisation: Brewster Winkel

## Slide 15: Polarisation: Brewster Winkel
Typischer Verlauf für ein Metall
Auch bei absorbierenden Materialien existiert der Brewster Winkel
Dieser ist meist recht gross
Das führt dazu, dass bei flachem Einfall der Unterschied in der Reflektivität zwischen den beiden Polarisationsrichtungen recht gross wird.

## Slide 16: Einfluss der Polarisation
Für tiefe Strukturen, z.B. Schnittfront oder Bohrloch ist ein linear polarisierter Strahl
p-polarisiert an den Wänden in Polarisationsrichtung
s-polarisiert senkrecht dazu
Das führt zu unterschiedlicher Absorption an den Wänden
Und damit asymmetrischer Ausbildung der Struktur
Linear polarisiert

## Slide 17: Laserstrahl fällt auf ein Material
Ein einfallender Laserstrahl wird teilweise im Material absorbiert
Was bewirkt diese absorbierte Strahlung?

## Slide 18: Typische Zeitskalen
photon-electron
10fs
100fs
1ps
10ps
100ps
1ns
10ns
100ns
1µs
10µs
100µs
cw
electron-relaxation
electron-equilibrium
electron-phonon
phonon-relaxation
phonon-equilibrium
cutting/welding
fine cutting
engraving
Ultra short pulsed processing / debris free
Konventionelle Wärmeleitung
2 Temperatur Model

## Slide 19: Präzise Bearbeitung von Metallen
Bei ultrakurzen Pulsen kann die eingebrachte Energie aufgrund der sehr kurzen Einwirkzeit kaum in die Umgebung abfliessen.
Deshalb können Materialien sehr lokal mit einer verschwindend kleinen Wärmeeinflusszone bearbeitet werden.
Ultrakurze Pulse
Lange Pulse

## Slide 20: Aber Vorsicht
Aufheizen eines Körpers
  Bis zum Schmelzpunkt
  Schmelzen
  Weiter bis zum Verdampfungspunkt
  Verdampfen
  Weiter in der Gasphase
Jeder Prozess der
  mit Schmelze
  oder einem hohen Schmelzanteil erledigt werden kann
  ist wesentlich Energieeffizienter
T / °C
Ein / J/cm3
Tm
Tv
Lm latente Schmelzwärme
Lm latente Verdampfungswärme

## Slide 21: Landkarte der Laseranwendungen
Je nach Einwirkzeit und Intensität lassen sich unterschiedliche Anwendungen realisieren
Landkarte der Laseranwendungen
  MPI: Multi-Photon Ionization
  MPA: Multi-Photon Absorption
Neben Intensität und Einwirkzeit spielt oft auch die Fluenz f (Pulsenergie pro Fläche) eine entscheidende Rolle

## Slide 22: Landkarte der Laseranwendungen (eine andere Version)
Je nach Einwirkzeit und Intensität lassen sich unterschiedliche Anwendungen realisieren
Neben Intensität und Einwirkzeit spielt oft auch die Fluenz f (Pulsenergie pro Fläche) eine entscheidende Rolle
Besprechung in Anwendungen
Wir konzentrieren uns auf ultrakurze Pulse

## Slide 23: Was heisst ultrakurz?
Ultrakurze Pulse sind wirklich kurz!
Für die Distanz Erde – Mond braucht das Licht ca. 1.25 s
Für der Durchmesser einer kleinen LED (3 mm) braucht das Licht 10 ps (
Für die Dicke eines Men-schenhaars (ca. 60 µm) braucht das Licht 200 fs ()
376‘300 km

## Slide 24: Was heisst ultrakurz?
Mit ultrakurzen Pulsen können auch mit sehr geringen Pulsenergien immense Spitzenleistungen erzielt werden.

## Slide 25: Typische Zeitskalen
Bsp: Laser mit , , fokussiert auf
Sonnenoberfläche:

## Slide 26: Skalierung über mittlere Leistung
  Repetitionsrate (#Pulse pro Zeit)
  : Pulsenergie

## Slide 27: Skalierung über mittlere Leistung
  Repetitionsrate (#Pulse pro Zeit)
  : Pulsenergie
Ist beides möglich?
Gibt es Unterschiede?

## Slide 28: Hammer und Nagel
Etwas Prozessverständnis könnte hilfreich sein

## Slide 29: Skalierung über mittlere Leistung
  Repetitionsrate (#Pulse pro Zeit)
  : Pulsenergie

## Slide 30: Beispiel: Silber
Abtragen von 2x2 mm Quadraten bei verschiedenen mittleren Leistungen
Der Anstieg der Abtragsrate ist nicht linear
Die spezifische Abtragsrate (Effizienz) ist gegeben durch
und zeigt einen Maximalen Wert bei einer bestimmten Leistung d.h. Pulsenergie

## Slide 31: Beispiel: Silber
Die spez. Abtragsrate zeigt einen Maximalen Wert bei einer bestimmten Leistung d.h. Pulsenergie oder Fluenz (Pulsenergie pro Fläche)
Für einen Gauss-Strahl folgt:
  fth: Threshold fluence
  d : Energy penetration depth
  f0: Peak fluence

## Slide 32: Abtrag bei verschiedenen Metallen
Brass: Dt = 10 ps, w0 = 16 µm
Copper: Dt = 10 ps, w0 = 16 µm
Gold: Dt = 10 ps, w0 = 16 µm

## Slide 33: Einfluss der Pulsdauer
Kürzere Pulse führen zu höheren spez. Abtragsraten
Der Gewinn hängt vom Material ab
Grosser Abfall zwischen 3ps und 50ps

## Slide 34: Stahl 1.4301 (AISI 304), Dt = 10 ps
Abweichunge vom Model für Fluenzen leicht über dem Optimum
f0 = 0.3-0.6 J/cm2 (nahe Opt.) Gute Oberflächenqualität
f0 > 1 J/cm2 Formation von Kavitäten startet
f0 > 1.5 J/cm2, fast die Hälfte der Oberfläche ist mit Kavitäten bedeckt
f0 > 3.0J/cm2, die gesamte Oberfläche ist mit Kavitäten bedeckt
Für höhere Fluenzen folgt die spez. Abtragsrate nicht exakt dem Model
?

## Slide 35: Durchsatz: Prozessfenster und Skalierung
Cu, Brass, Ni, Au, Ag
«Grosses» Prozessfenster
Steel 1.4301 (AISI 304)
Enges Prozessfenster

## Slide 36: Abschirmung
Ein gepulster Strahl bewegt sich entlang einer geraden Linie
Der Laserpuls erzeugt eine expandierende Wolke mit Plasma bzw. abgetragenen Partikeln.
Bei hohen Repetitionsraten kann der nachfolgende Puls in die expan-dierende Wolke des vorgängigen Pulses treffen.
Führt dies zu signifikanten Abschirmungseffekten bei hohen Repetitionsraten?

## Slide 37: Wärmeakkumulation
Ein gepulster Strahl bewegt sich entlang einer geraden Linie
Die im Material deponierte Energie führt zu einer expandierenden Temperaturverteilung deren Werte mit er Zeit abnehmen.
Die Überlagerung dieser Temperatur-verteilungen kann aber zu einer Akkumulation der Wärme und damit zu hohen Temperaturen führen.
Ist dieser Einfluss entscheidend?

## Slide 38: Wo könnten die Grenzen der Skalierung liegen?
1 MHz
1 GHz
Shielding ?

## Slide 39: Stahl: Wärmeakkumulation
Identische Raten für 8.1MHz and 10MHz
Abnahme um15% für 40MHz
Glatte Oberfläche, gute Qualität
Pav = 0.4 W

## Slide 40: Stahl: Wärmeakkumulation
Identische Raten für 8.1MHz and 10MHz
Abnahme um15% für 40MHz
Unebene, zerklüftete Fläche für 10MHz
Pav = 54 W

## Slide 41: Stahl: Wärmeakkumulation
Identische Raten für 8.1MHz and 10MHz
Abnahme um15% für 40MHz
Noch ausgeprägter für 40MHz
Fazit für Stahl
  Wenig Abschirmung
  Wärmeakkumulation
Pav = 155 W

## Slide 42: Kupfer: Abschirmung
Recht glatte Ober-fläche für höchste Fluenz bei 5MHz
Hohe Abtragsleistung
Starke Abschirmung ab 2MHz Repetitionsrate
Fazit Kupfer
  Kaum Wärme-akkumulation
  Starke Abschirmung
Pav = 305 W
DV/Dt ≈ 40 mm3/min